Пояснительная записка

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта

ГОСТ «Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки.

Тип100- стандартный»

1. Основание для разработки проекта ГОСТ

Проект ГОСТ «Упаковка стеклянная.  Венчик горловины для вакуумной укупорки.  Тип 100 - стандартный» предусмотрен Программой межгосударственной стандартизации на 2020 год (Шифр задания 1.14.074-2.009.20).

2. Обоснование необходимости разработки проекта ГОСТ

Актуальность разработки данного проекта обосновывается тем, что в европейских странах для укупоривания банок с широкой горловиной под консервированную продукцию, особенно овощную, консервные предприятия используют крышки под резьбу специального профиля на венчике горловины. Укупорка банок с таким венчиком герметичными крышками обеспечивает сохранение качества консервированного продукта и безопасность продукта после укупорки. Становится целесообразным обеспечение потребителя продукцией по требованиям стандартов, особенно после ввода в действие ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

3.  Краткая характеристика  разрабатываемого проекта ГОСТ

Объект стандартизации – требования к венчику типа 100- стандартный для вакуумной укупорки банок с консервированным  продуктом. Проект ГОСТ  разработан с учетом основных положений международного стандарта ISO 9100-13:2005 «Тара стеклянная. Горловины под вакуумную укупорку. Часть 13. Тип 100 – стандартный» («Glass containers. Vacuum Iug finishes – Part 13: 100 regular», NEQ).

В настоящем проекте стандарта представлены подробные рисунки конструкции и увеличенные детали резьбы, фрагменты профиля резьбы, даны размеры резьбы.

Специальные крышки герметично закрывают горловину банки, предохраняя переработанный продукт от доступа кислорода и от окисления. Банки с подобной укупоркой легко открываются потребителем без вспомогательных средств и после первого открытия снова могут быть плотно закрыты этой же крышкой путем её вращения.

Отдельный ГОСТ на горловины с венчиком под вакуумную укупорку разрабатывается впервые, что отражает требования безопасности, влияющие на плотность укупоривания.              С целью гармонизации требований с зарубежными стандартами и был разработан проект межгосударственного стандарта.

4. Характеристика ожидаемой эффективности от внедрения  стандарта

Требования, устанавливаемые в проекте межгосударственного стандарта, соответствуют современному уровню развития техники, что имеет большое значение для защиты содержимого в банках.

Проект стандарта разрабатывается впервые. Внедрение неэквивалентного стандарта позволит использовать унифицированные укупорочные средства, методы контроля размеров, свести к минимуму риск при эксплуатации стеклянной тары, как порожней, так и заполненной, будет способствовать уменьшению торговых барьеров при поставке продукции в рамках Таможенного союза.

5. Сведения о взаимосвязи проекта с другими документами по межгосударственной стандартизации

Проект ГОСТ «Упаковка стеклянная.  Венчик горловины для вакуумной укупорки.  Тип 00 - стандартный» связан с межгосударственным стандартом ГОСТ 5717.1-2014 «Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия» и проектом межгосударственного стандарта ГОСТ  5717.1 «Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки.  Тип 100 - стандартный», разрабатываемый согласно Программе межгосударственной стандартизации на 2020 год .

6. Перечень исходных документов использованных при разработке проекта стандарта

- ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»;

- ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»;

- ГОСТ 1.3-2014 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе  международных и региональных стандартов»;

- ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

- ГОСТ 5717.1-2014 «Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия»;

- ISO 9100-12:2005 «Тара стеклянная. Горловины под вакуумную укупорку. Часть 13. Тип100 – стандартный» («Glass containers. Vacuum Iug finishes – Part 13  regular»).

Уведомление о начале разработки проекта стандарта опубликовано на официальном сайте РОССТАНДАРТ в сети Интернет 23.04..2020

7. Сведения о разработчике

Разработка проекта осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Стандарт» (ООО «Эксперт-Стандарт»).

Адрес: 601501, г. Гусь-Хрустальный,  Владимирская обл.,

ул. Рудницкой, д. 6 или Главпочтамт а/я 46.

Тел/факс (49241) 2-34-95,

Е-mail: expert-standart@bk.ru

Руководитель разработки проекта стандарта:

Генеральный директор ООО «Эксперт-Стандарт»,

Председатель ТК (МТК) 074 «Стеклянная тара и посуда»,

канд. технических наук                                                                                    Л.С. Сергеева

Ответственный исполнитель:

Руководитель по стандартизации и

качеству ООО «Эксперт-Стандарт»,

Ответственный секретарь ТК (МТК) 074

«Стеклянная тара и посуда»                                                                          Н.С. Сергеева